Azerbaycar. Arxeologiyası 2004

Azerbaijan Archeology Vol.: 6 Num.: 14

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

МЕДНО-МЫШЬЯКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕГО НАХЧЫВАНА

Азиза Гасанова, Халида Селимханова

(Институт Археологии и Этнографии НАН Азербайджана)

Известно, что территория Нахчыванской АР богата месторождениями полиметаллических руд, в том числе медных и медно-мышьяковых. В результате обширных археологических изысканий проведенных Н.В.Федоровым, И.И.Мещаниновым, И.М.Джафарзаде, А.К.Алекперовым, А.А.Милле-1 ром, О.А.Абибуллаевым, В.Г.Алиевым и другими на территории Нахчывана, выявлено огромное число предметов древней материальной культуры, среди которых имеются также металлические, в том числе медно-мышьяковые изделия. Как показали исследования, мышьяк играл большую роль в материальной культуре древнего Кавказа, в том числе и Азербайджана. В ] литературе отмечается, что использование соединений мышьяка в виде аурапигмента реальгара и других его «окрашенных» руд относится к глубокой древности [1].

Исследования по истории древней металлургии Кавказа проводились И.Р. Селимхановым, который изучил металлический инвентарь на медной основе из Нахчыванской АР. Автор установил, что древнейшее использование мышьяковых руд в Азербайджане относится ко времени около 4000 лет до н.э. [2]. Он отмечает, что мышьяк использовался как приплав к меди для улучшения ее физических свойств вместо олова, тогда еще неизвестного человеку. При этом в древности получали бронзу, так называемую мышьяковую бронзу. Олово же в качестве приплава к меди стало применяться значительно позже.

Таким образом, с использования человеком мышьяка начинается зарождение древнейшего этапа в истории металлов и, в целом, развитие человеческого общества.

Предметы, представленные для исследования в Лабораторию археологической технологии Института Археологии и Этнографии НАН Азербайджана, исследовались методом количественного спектрального анализа.

В данной статье рассматриваются предметы, обнаруженные во время археологических раскопок в с. Азнабюрд Бабекского района Нахчыванской АР, датированные автором раскопок В. Алиевым - второй пол. II тысячелетия до нашей эры. Результаты анализа показаны в таблице.

Было обнаружено 7 предметов, содержащих повышенные примеси олова, свинца, мышьяка. Материалы найдены в разрушенном кургане. Состояние предметов удовлетворительное. Проба, взятая на анализ, представляет собой порошок зеленого цвета. Это окислы металлов на медной основе. Среди них 3 украшения - это булавка, булавка с пирамидальной головкой и фрагмент височной подвески; 4 предмета представляют собой оружие - это кинжал, наконечник копья - 2 экз., фрагмент клинка кинжала.

Azərbaycan Arxeologiyası 2004

Azerbaijan Archeology Vol.: 6 Num.: 1-4

|  | Предмет Вес | Содержание металлов, в% |
| --- | --- | --- |
| № |  | Олово | Свинец | Цинк | Мышьяк | Сурьма | Серебро | Золото | Бисмут | Никель | Кобальт | Железо |
| 1 | Булавка Вес 2 г | 0 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 0 | 0,08 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | а |
| 2 | Наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | копья | 12,0 | 0,55 | 0,01 | 0,5 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0,02 | 0,015 | 0,002 | 0,03 |
|  | Вес 3 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинжал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фрагмент) | 9,2 | 0,82 | 0,01 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,2 |
|  | Вес 300 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фрагмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | височной подвески | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,08 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | Вес 1 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фрагмент клинка Вес 6 г | 8,5 | 0,55 | 0,01 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,3 |
| 6 | Наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | копья | 0,05 | 0,04 | 0,44 | 0,3 | 0 | 0,051 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 2,0 |
|  | Вес 280 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Булавка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пирамидальной | 0,04 | 0,2 | 0 | 1,75 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,03 |
|  | головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес 7 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: все изделия на медной основе

Таблица №1

Олово содержится в пределах до 12,0%, мышьяк до 2,5%, до 0,5% свинца.

Анализ этих предметов показал, что эти предметы представляют собой, в основном, медно-мышьяковые изделия.

Известно, что месторождения олова на территории Азербайджана отсутствуют, его привозили из Юго-Восточной Азии - из Бирмы, Таиланда [3].

Необходимо отметить, что Азербайджан богат полиметаллическими рудами. М.А. Кашкай, И.Р. Селимханов писали о вероятности использования в древности мышьяковых минералов реальгара (AsS) и аурипигмента (AS2S3) для получения мышьяковой меди [4]. Эти минералы примечательны ярко-красным или оранжевым и золотисто-желтым цветами. Поэтому в древнейшие времена не представляло большой трудности обнаружение их в

местах залегания. Они обычно распространены в верхних слоях месторождений первичных мышьяково-колчеданных или блеклых руд.

В заключении, на основании проведенных анализов, необходимо отмеИ тить, что эти изделия на медной основе и содержат большое количество! мышьяка и олова, причём, по сравнению с мышьяком олова больше.

Из анализов семи предметов мы выделили 3 предмета, содержащих] олово в пределах от 8,3 до 12,0%, и пять предметов, содержащих мышьяк от 0,5 до 2,5%.

Мышьяк позже признавали вредной примесью, поэтому его начали! заменять оловом. Во II тыс. до н.э. к которому относятся исследуемые пред-1 меты, мышьяк уже давно был признан вредной примесью. Древнейшие план вильщики на своем здоровье испытали вредность мышьяка. При выплавке! отравлялись не только плавильщики, но и окружающие люди, находящиеся I вблизи плавильных печей. Несмотря на то, что олово является для Азер-| байджана привозным металлом, все же плавильщики отдавали предпочтение] олову. Поэтому по сравнению с оловом в исследуемых изделиях мышьяка] оказалось меньше. Кроме олова и мышьяка наблюдается повышенное содержание свинца - от 0,5 до 0,82%. Это говорит о том, что в это время плавиль- ] щики начали сознательно добавлять в сплавы минералы свинца, чтобы ! улучшить качество сплава, т.к. свинец в сплаве придает ему легкотекучесть и пластичность, что помогает плавильщикам делать изделия более высокого качества.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Burton Brown Т. Excavation in Azerbaijan. 1948, London, 1951.

2.	Кашкай M.A., Селимханов И.P. Исследование медно-мышьяковых предметов из раскопок холма Кюльтепе в Нахчыванской АССР. ДАН Азерб. ССР, 1957, т. 13, №4, с. 449-459

3.	Селимханов И.Р. Историко-химическое и аналитическое исследование древних предметов из медных сплавов. Баку, I960.

4.	Кашкай М.А., Селимханов И.Р. Из истории древнейшей металлургии Кавказа. Баку, 1973.

Aziza Hasaııova, Khalida Selimkhanova HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL REVIEW OF ANCIENT COPPER - ARSENIC ALLOYS, DISCOVERED IN NAKHCHIVAN.

Summary

The article includes the spectral analysis of ancient copper -discovered in Nakhchivan and regarding the II millennium B.C.

arsenic alloys,