Azerbaijan Arch Vol.: 8 Num.:

Azərbaycan Arxeologiyası 2006

94

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гасапага Рамазаплы, уГабиб Теймуров

(Институт археологии и этнографии НАН Азербайджана, Институт геологии НАН Азербайджана)

Базируясь на значительном единстве культур, процесса унификации! городах были сконцентрированы «все виды высокоразвитых и многИ отраслевых производств», специализация и дифференциация которая шла внутри отдельных ремесел. Вышеуказанные факторы усилили ром Габалы, Барды, Шабрана, Шамахи, Бяндована, Астары, Шамкира, Гм джи, Белокан, Дербенда, Шеки, Бейлагана, Баку и других региональных; многофункциональных центров, занимавших выгодное по тому времен: географическое положение, как связующих звеньев и перевалочнш пунктов между двумя важнейшими мировыми религиозными центрами. 1

Прочность и долговечность древних и средневековых художественных и бытовых керамических изделий представляет определенны! научный и практический интерес. В процессе раскопок средневековщ городов обнаружены в большом количестве фрагменты монохромного! полихромного   бытового   фаянсового   материала.   Методы   изучений керамических-фаянсовых изделий 60-70-х годов, основывающихся ж некоторых фактах и догадках, не отвечают современным требования)!! воспроизводства процессов древних производств. С целью определенщ взаимосвязи технологических особенностей производства тонких фаянсо| в горных и равнинных городах Северного Азербайджана, были прове! дены физико-химические исследования, такие как рентгеноспектральни и спектральные анализы. Целесообразность комплексного применен» разных методов исследования при моноплановом сравнительном изучи нии данных анализов обусловлено не только необходимостью полученм наиболее разносторонней информации о местном производстве фаянса! его компонентов (каолин, полевой шпат, окислы различных металлов), но и задачами восстановления всех технических условий его производства! средневековье.

Всестороннее изучение тонких глазурей (0-1, 0-2), пористых, мелко] зернистых, мягких фаянсовых изделий позволяет раскрыть тайны поли минеральных, жирных суглинков, технологических возможностей сред] невековых периодов и требует решения вопроса о возможности массо! вого производства фаянса в Северном Азербайджане. Чтобы получите

Azərbaycan Arxeologiyası 2006

Azerbaijan Archeology Vol.: 8 Num.: 1-4

ответы на эти вопросы необходимо обратиться к тому процессу средневековья. Состав глазурей, найденных в городах бытовых фаянсовых изделий, чрезвычайно разнообразен и сложен. По своей химической структуре эти глазури относятся к сложным силикатам и амоносиликатам различных окислов металлов [1].

На основе спектрального и рентгено-спектрального анализов фаянсовых глазурей установлено: употребляемые в быту фаянсовые изделия в средневековых Шабран, Габала, и Гянджа покрытые прозрачными, фриттованными, легкоплавкими глазурями подразделяются на следующие типы:

а)	свинцовая

б)	малосвинцовая

в)	свинцово-оловянная

г)	малооловянная

д)	малосвинцово-оловянная

е)	свинцово-малооловянная
е) силикатная

Почему в развитых городах изготовляли бытовые фаянсовые изделия с ядовитыми свинцовыми и оловянными глазурям? [2].

Во-первых, окислы свинца придают глазурям ряд ценных свойств: а) лекгоплавкость; б) блеск; в) высокие механические (кроме твердости); г) упругость.

Во - вторых, свинцовые бытовые изделия в высоких температурах при некоторых случаях теряют свою ядовитость.

Для фаянсовых изделий в средневековье больше всего использовали глухие глазури. «Для получения глухих глазурей часто применяют свинец в виде кальцины, получаемой путем совместного обжига свинца в смеси с оловом (соотношение от 6:1 до 6:2) [3].

Древнейшие предметы из этих сплавов появляются в памятниках так называемого «оловянного этапа» в истории металлов [4]. Двуокись олова (SnCb) благоприятно влияет на упругие и термические свойства глазури, а также повышает ее химическую стойкость [5].

Основным компонентом состава фаянсовых глазурей, найденных в Шабране является медь (Си от 2,45 до 4,66% - атомный и молекулярный вес 79,6). Редко встречается соединение шпинелевого типа хрома (Сг-0, 0,17 - до 0,65%. Атомный и молекулярный вес 52,0) и кобальта (Со от О до-0,035%. Атомный и молекулярный вес 59,9).

Некоторые фаянсовые черепки г. Шабрана имеют синий или зеленый цвет. Это означает, что при температуре 950 глазурь содержавший окись

Azərbaycan Arxeologiyası	Azerbaijan Archcolog      Azorbaycaı

2006	96	Vol.: 8 Num.;,.      2006

меди, образует фритты серого света [6]. Следует отметить, что содерИ

ние меди в составе голубых глазурей фаянсовых изделий г. Гянджи

меньше (0,020-0,20%), чем в составе таковых найденных в Шабрав     Были вь

Употребление хромовой зелени в керамических производствах относи     х и ми чес

к сложным красителям. По своему характеру и важности красители леп

ассимилируются в силикатах. Кроме того из-за быстрой растворимости

водой его применение ограничивается.

Содержание кобальта в составе синих фаянсовых глазурей в г.Гя
дже- высокое (0,040-до 0,085%), в образцах наблюдаемых в Шабране
меньше (0,035%). Красителями глазурей фаянсовых изделий Габалы
являются соединения меди (Си 0,039->1%) и кобальта (Со, 0,17-О,085%)
Также использованы соединения хрома (Сг 0,014->1%) и марганца (Mn
0,14-0,35%. Атомный и молекулярный вес 54,9).	должна

Компоненты химического состава прозрачных, легкоплавких И
фритованных фаянсовых глазурей равнинного Шабрана и горного города
Габалы таковы:

Габала

Si20-68,46-81,84%	1. Черн;

А1203 - 4,99-0,40-2,77 Fe203 - 0,40-2,77 MegO- 1,76-2,55 Cao-1,99-4,74

4 1 ам з

Na20-1,20-6,47 К20-2,91-4,46

Шабран

Si20-65,3-83,78% А1203 - 0,86-3,50 Fe203- 0,67-1.20 MgO- 2,11-4.05 Cao - 3,66-7,60 Na20-3,05-4,14 K20-2,13-3,37

Такое многообразие фаянсовых керамических масс, можно сказать  наблюдается нигде. Найденные изделия больше всего подходят Нахчыванской зоне [7].

По содержанию кремнезема (Si20) глазури изделий городов сходшЯ Однако, как видно из таблицы, фаянсовые глазури Шабрана и Габалы пИ содержанию глинозема (А12Оз) MgO, СаО заметно отличаются друг ж друга. Здесь процент А120з обуславливает огнеупорность глин, а низкоев «при повышенном содержании К20 и Na20 указывает на их легкоплавИ кость. С помощью анализов определение легкоплавкости глин установлено, что беложгущая кислая глина обжигалась до 1100°. Повышенное содержание оксида железа указывает, что в фаянсовых изделиях больше всего использовали бетониты. Его связывающая способность в 2-2,5 раза» выше. Шабранские бытовые фаянсы более хрупкие, чем габалинскиея

Этому способствует повышение СаО в составе глазури. Среди шабранских и габалинских фаянсовых глазурей имеется запесченность. Были выявлены состав использованного для производства сырья физико-химические, механические и эстетические показатели материала.

В настоящее время, не учитывая бурное экономическое развитие средневековья, некоторые археологи, историки, считают, что если не сохранились письменные и материальные источники по каким-то отраслям производств, таких как фаянс, значит невозможно утверждать о его местном производстве. А нахождение недеформированных изящных фаянсовых изделий в археологических раскопках городов необоснованно связывают с импортом.

Функциональность каждого нового бытового предмета средневековья должна рассматриваться не отдельно и не изолированно, а в органическом единстве.

Изучение информации и фактов требует более сложного и более правильного пути расширения интеграции науки.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Чернушкин И.Т. Производство цветной керамической посуды. Джауджикау,

1948, с.71.

2.	Рагимова М.Н. Из истории использования свинца в древнем и средневековом

Азербайджане. Баку, Изд-во «Элм», 1974.

- Блюмен Л.М. Глазури. Москва, 1954, с.82.

- Там же, с.86.

- Гражданкина. Н.С.Методика химико-технологического исследования древней

керамики. В сбор.: Археология и естественные науки. Москва, 1965, с. 159.

Hasanaqa Ramazanli, Qabib Teymurov Technological features of pottery in cities of Azerbaijan

Summary

This article is dedicated to the physics - chemical research and reproduction of pottery from Azerbaijani cities.